陶陶铣削刀具磨损实验

实验人： 张雨

所需设备：数控机床一台，夹具一套，普通刀柄一副，光学显微镜一台（已齐备）

机床：106  数控3轴

刀具：电镀金刚石磨头 200目 直径6mm x3把

材料：SiC/SiC复合材料 一块  规格： 50x50x5mm^3

实验参数：主轴转速n = 8000rpm 进给f = 50 mm/min 轴向切深ap = 0.1mm，径向切深aw = 3mm。

实验输出：刀具磨损情况，崩边情况，表面粗糙度。 收集切屑。

走刀路径： 从材料表面一端磨削至另一端为一次走刀，之后沿轴向向下继续走刀。每向下1mm深度（10次走刀）观察一次磨头磨损情况。